**0.45μm滤芯用户需求**

1. 材质：聚醚砜膜
2. 规格孔径：20寸；0.45μm ；226接口
3. 滤芯应稳定可靠、坚固易用、高通量、高收率
4. 灭菌稳定性：至少能耐受121°高压灭菌10次
5. 每只滤芯均能通过完整性检测，滤芯冲洗液中内毒素应小于0.25EU/ml
6. 操作最大耐受正向压力：3bar
7. 操作条件：4-40℃
8. 保质期：3年